Rozsah zkoušení svarů obvodových, svarů odboček, svarů koutových a těsnicích

| Materiálová skupina a | Potrubní kategorie | Všechny svary | Obvodové svary | Svary odboček |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zkoušení povrchu | Objemové zkoušení | Zkoušení povrchu | Objemové zkoušení |
|  |  | VT % | enb mm | MT/PT c % | RT/UT % | Průměr odbočky | en mm | MT/PT c % | Průměr odbočky | enb mm | RT/UT % |
| 1.1 1.2 8.1 | I | 100 |  |  | 5 | Všechny | Žádné | Všechny | Žádné |
|  |  |  |  |  | 5 d |  |  |  |  |
|  | II |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | III |  |  |  | 10 |  | 10 | ( DN 100 | ( 15 | 10 |
| 1.3, 1.4 2.1, 2.2 4.1, 4.2 8.2, 8.3 9.1, 9.2, 9.3 10.1, 10.2 | I | 100 | ( 30 | 5 | 10 | Všechny e | 10 | Všechny | Žádné |
|  |  |  | ( 30 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | II |  | ( 30 | 5 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | ( 30 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | III |  | ( 30 | 5 | 25 | Všechny |  | ( DN 100 | ( 15 | 10 |
|  |  |  | ( 30 | 10 | 25 d |  |  |  |  |  |
| 3.1, 3.2, 3.3 5.1, 5.2, 5.3 5.4, 6.1, 6.2 6.3, 6.4, 7.1 7.2, 11 | I | 100 | ( 30 | 10 | 25 | Všechny | 25 | Všechny | 25 |
|  |  |  | ( 30 | 25 | 25 |  |  |  |  |
|  | II |  | ( 30 | 25 | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  | ( 30 | 25 | 25 d |  |  |  |  |
|  | III |  | ( 30 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| a Skupina materiálů, viz CR ISO 15608. b Výběr vhodné metody NDT pro objemové zkoušení, (viz výběr z další tabulky) c U feritických materiálů musí být dána přednost MT. d Další zkoušení příčných vad a povrchu svaru (viz další tabulka v normě). e Jedině e případě, že je provedeno tepelné zpracování po svařování. |

Obr. č. 4