# Požadavky na kvalitu dřevěných briket

Dřevěné brikety smějí být vyrobeny pouze z dřevní hmoty, která nebyla před briketováním chemicky ošetřena. Jako výrobky musí splňovat  limitní hodnoty jakostních ukazatelů.

| Jakostní ukazatel | Vymezení limitní hodnoty jakostního ukazatele |
| --- | --- |
| Obsah vody | < 12 % hm. |
| Obsah popela | < 1,5 % hm. |
| Výhřevnost | > 17,5 MJ.kg-1 |
| Obsah chloru organického*) | < 50 mg.kg-1 |
| Obsah arsenu | < 0,8 mg.kg-1 |
| Obsah kadmia | < 0,5 mg.kg1 |
| Obsah chrómu | < 8 mg.kg-1 |
| Obsah mědi | < 5 mg. kg-1 |
| Obsah rtuti | < 0,05 mg.kg-1 |
| Obsah olova | < 10 mg.kg-1 |
| Obsah zinku | < 100 mg.kg-1. |

*) rozdíl analýzy celkového chloru a vodou vyloužitelných chloridů