Požadavky na kvalitu kapalných produktů zpracování uhlí, ropy a oleje

| Jakostní ukazatel | Vymezení limitní hodnoty jakostního ukazatele |
| --- | --- |
| Výhřevnost | > 36 MJ.kg-1 |
| Obsah vody | < 1 % hm. |
| Obsah popela | < 0,2 % hm. |
| Obsah mechanických nečistot | < 1 % hm. |
| Obsah síry | < 0,5 % hm. |
| Obsah chloru | < 300 mg.kg-1 |
| Obsah kadmia | < 0,1 mg.kg-1 |
| Obsah kobaltu | < 0,2 mg.kg-1 |
| Obsah niklu | < 0,5 mg.kg-1 |
| Obsah cínu | < 5 mg.kg-1 |
| Obsah manganu | < 5 mg.kg-1 |
| Obsah mědi | < 20 mg.kg-1 |
| Obsah olova | < 70 mg.kg-1 |
| Obsah vanadu | < 5 mg.kg-1 |
| Obsah zinku | < 1100 mg.kg-1 |